酸性镀锌开槽及工艺要求

- 工艺标准

| - 成分及工艺 | - 范围 | - 标准 |
| --- | --- | --- |
| - 开缸盐 | - 320~400g/L | - 360g/L |
| - 开缸（TX-Zn-S） | - 10~18ml/L | - 10ml/L |
| - 补加（TX-Zn-S） | - 120-160ml/KAH | - 140ml/KAH |
| - pH值 | - 3.0 ~4.5 |  |
| - 温度 | - 35~40℃ | - 38℃ |
| - 电流密度 | - 8-18A/dm2 | - 10A/dm2 |
| - 版辊旋转速度 | - 0.6-1.0m/S | - 0.8m/S |
| - 过滤 | - 需要连续过滤 |  |
| - 滤芯 | - 5um以下 |  |
| - 阳极 | - 钛篮装载0号锌球或锌块（建议直径40mm以下） |  |

- 开槽准备材料

需要准备的材料（1000L镀液）：

开缸盐：400Kg

添加剂：75Kg

锌球或锌块（钛篮能够放入）：300kg

- 酸性镀锌槽维护

- 锌离子浓度要每周测试一次；

液位、波美度、PH值、温度要每天测量；

建立镀槽监控表，维护内容如实填写。

- 开槽步骤

- 槽体清理：

- 1）将原有的酸铜液全部抽出；

- 2）阳极钛篮拆出，清理干净；

- 3）阳极铜排打磨清理；

- 4）槽体中各部位硫酸铜结晶清理，尤其是下槽顶部（需要进去擦）；

- 5）抽风装置拆掉，清理干净；

- 6）冷却管、加热管可以拆出的尽量拆掉后清理下槽；

- 7）以上步骤做完，下槽装自来水，并使水快溢出下槽，浸泡1个小时；

- 8）开启循环，继续冲洗上槽，循环1个小时；

- 9）过滤桶拆出，并用纯水彻底清洗干净；

- 10）槽中自来水抽干净，再次进下槽检查各部位是否有硫酸铜结晶，如没有硫酸铜结晶则用纯水冲洗2-3次，并将清洗水抽出；

- 注意：以上步骤主要在于使槽体中铜离子彻底清理干净，因为镀锌液中混入铜离子易使镀出锌层发黑，切记！切记！

- 配制镀液：

- 1）槽中注入2/3的纯水，升温至35℃以上；

- 2）加入计算量的开缸盐，开启上液泵，开始循环；

3）待成分完全溶解，加入计算量的添加剂（TX-Zn-S），循环搅拌1小时以上，达到工艺温度后便可以试镀。

东莞市同欣新材料有限公司

2021年10月18日星期一